高铜高砷金精矿氧化焙烧还原熔炼试验

黄海辉，王为振，常耀超，徐晓辉，靳冉公

（北京矿冶科技集团有限公司，北京 100160）

摘要：采用氧化焙烧—还原熔炼工艺对某高铜高砷金精矿进行研究。结果表明，该金精矿在800 ℃氧化焙烧2 h得到的氧化焙砂，在SiO2添加量35%，无烟煤添加量8%，1 450 ℃还原熔炼60 min时，渣计铜回收率95.70%，渣计金回收率99.62%。还原熔炼过程中，硫、砷主要富集在合金中。

关键词：高铜砷金精矿；氧化焙烧；还原熔炼；回收率

中图分类号：TF831		文献标志码：A		文章编号：1007-7545（2018）11-0000-00

Study on Gold Concentrate Bearing High Copper and Arsenic by Oxidative Roasting-Reduction Smelting

HUANG Hai-hui, WANG Wei-zhen, CHANG Yao-chao, XU Xiao-hui, JIN Ran-gong

(BGRIMM Technology Group, Beijing 100160, China)

Abstract：Oxidative roasting-reduction smelting tests were carried out on high copper & arsenic gold concentrate. The results show that calcine produced by oxidizing roasting of gold concentrate at 800 ℃ for 2 h was reduction smelted at 1 450 ℃ for 60 min with addition of 35% of SiO2 and 8% of anthracite. Copper recovery is 95.70% and gold recovery is 99.62%. Sulfur and arsenic are mainly concentrated in alloy during reduction smelting process.

Key words：gold concentrate bearing high copper and arsenic; oxidation roasting; reduction smelting; recovery

国外某高铜高砷金精矿，金呈微细粒状被黄铁矿、毒砂等矿物包裹，难以直接氰化浸出，属含砷难处理金矿[1]。采用两段焙烧—酸浸—氰化处理工艺，金浸出率可达90%以上，但铜的浸出率偏低。加压氧化法可取得较好的金、铜回收率，但此工艺对设备要求较高，投资也高。因此，需要寻求其他途径对该高铜砷金精矿进行综合回收。

铜是贵金属的良好捕收剂，考虑以铜冶炼工艺流程为主线，将矿石中金、银、铜同时富集和回收，从而提出氧化焙烧—还原熔炼工艺。目前还原熔炼主要用于鼓风炉还原炼铅、鼓风炉炼锌、反射炉炼锡、电炉炼锡、氧化锑还原熔炼等[2-3]。铜矿还原熔炼也有所应用，比如徐亚飞等[3]对硫化铜焙砂进行了还原熔炼研究，谢添等[4]对刚果(金)绿纱矿浮选铜钴精矿还原熔炼的工艺研究，边瑞民等[5]对铜氧化矿的鼓风炉还原熔炼生产进行了实践总结，陈永强等[6]对高硅铜钴矿电炉还原熔炼渣型进行过研究。但在金精矿冶炼领域，此工艺的研究还未见报道，本试验就高铜砷金精矿进行氧化焙烧—还原熔炼探索性研究。

1 试验原料

试验原料为国外某高铜高砷金精矿，含Au 36.78 g/t、Ag 210 g/t，其他元素含量（%）：S 31.95、TFe 33.67、Cu 6.60、As 10.16、Pb 0.12、SiO2 4.49、Ca 1.75、Mg 1.28。可以看出，金精矿含铜高、砷高。物相分析表明，金精矿中金属矿物主要为黄铁矿、毒砂，另见部分黄铜矿。80%金以硫化物包裹形式存在，其次为裸露金，占13.14%，铁矿物中金占5.69%，少数包裹在脉石矿物里。绝大多数铜以硫化物形式存在，占95.22%，其他为自由氧化铜与结合铜。砷主要赋存在毒砂中，占89.81%，雄黄、雌黄占10.03%，少量氧化砷及其它砷。

试验所用的辅料主要为分析纯石英与无烟煤（固定碳87.43%、挥发分2.82%、灰分6.02%、含硫量0.26%、水分3.47%）。

2 试验结果与讨论

2.1 氧化焙烧试验

氧化焙烧的作用是将金矿中的硫、砷氧化脱除，为后续的还原熔炼准备物料。试验考察了700~900 ℃的温度下，焙烧2 h，温度对脱硫、脱砷的影响见图1。

收稿日期：2018-07-17

基金项目：国家高技术研究发展计划(863计划)项目(2011AA06A104)

作者简介：黄海辉（1982-），男，广东连州人，硕士.

图1 焙烧温度对脱砷、脱硫的影响

Fig.1 Effect of roasting temperature on removal of arsenic and sulfur

由图1可见，高铜高砷金精矿在氧化焙烧过程中，当焙烧温度达到750 ℃以上时，硫、砷脱除率均能达到90%以上，随温度升高，硫、砷脱除率均有所提高，但提高不明显，温度高于850℃后，焙砂有烧结现象，因此采用800 ℃焙烧的焙砂进行后续还原熔炼探索试验。

2.2 还原熔炼温度试验

固定条件：800 ℃焙烧的焙砂100 g、SiO2 35 g（TFe/SiO2=1.11）、无烟煤粉10 g、保温时间60 min，试验结果见表1。从表1可见，1 450 ℃还原熔炼时，金、银、铜回收率均高于1 350 ℃。原因主要是在相同渣型熔融状态下，温度高，炉渣黏度相对较小，更有利于金属沉降分离，因此，以1 450 ℃进行后续试验。

表1 还原熔炼温度试验结果

Table 1 Results of reduction smelting temperature test

| 温度/℃ | 合金/% | 还原熔炼渣/% | 渣计回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Au* | Ag* | Cu | Au* | Ag* | Cu | Au | Ag |
| 1 350 | 35.18 | 214.24 | 1 131.75 | 1.18 | 2.57 | 34.8 | 86.77 | 94.83 | 87.74 |
| 1 450 | 35.59 | 274.76 | 1 526.18 | 0.39 | 0.22 | 8.1 | 95.10 | 99.50 | 96.80 |

注：*g/t

2.3 煤添加量对还原熔炼的影响

高铜砷金精矿经过氧化焙烧，金属硫化物基本转化为金属氧化物，其中铁主要是以Fe2O3形式存在，在还原熔炼过程中，需要将其还原为FeO，从而与SiO2造渣，还有一部分铁氧化物会被还原成金属铁。还原熔炼过程中，耗煤的成分主要为铁氧化物，其次为铜氧化物，另外还有铅、锌、砷的还原反应。经理论计算，消耗无烟煤约为5%。

固定条件：800 ℃焙烧的焙砂100 g、SiO2 35 g（TFe/SiO2=1.11）、还原熔炼温度1 450 ℃、保温时间60 min。无烟煤添加量对还原熔炼的影响见图2。可以看出，随无烟煤添加量的增加，铜、金、银回收率均增加。当无烟煤添加量8%时，铜、金、银回收率分别为95.05%、98.57%、92.51%，此时合金中铜含量46.30%。当无烟煤用量增加到10%时，铜、金回收率增加不明显，但合金中铜含量降低至35.6%。综合考虑，选定无烟煤添加量为8%。

图2 无烟煤添加量对金属回收率的影响

Fig.2 Effect of anthracite addition on metal recovery

2.4 二氧化硅添加量还原熔炼试验

固定条件：无烟煤添加量8%、还原熔炼温度1 450 ℃、保温时间60 min。SiO2添加量试验结果见表2。由于金、银走向基本与铜的走向一致，此条件下只检测了铜的回收率。从表2可看出，随着SiO2添加量的增加，铜回收率升高，当SiO2添加量为35%时，炉渣Fe/SiO2=0.98，铜回收率95.05%。

表2 SiO2添加量对还原熔炼的影响

Table 2 Effect of SiO2 addition on reduction melting

| SiO2添加 量/% | 合金/% | 熔炼渣 | 渣计回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe/% | SiO2/% | Cu/% | Fe/SiO2 | Cu |
| 5 | 63.83 | 53.98 | 13.78 | 3.97 | 3.92 | 63.21 |
| 15 | 76.84 | 45.76 | 22.12 | 2.96 | 2.07 | 68.92 |
| 25 | 48.62 | 40.74 | 34.76 | 0.86 | 1.17 | 90.96 |
| 35 | 46.30 | 36.51 | 37.3 | 0.43 | 0.98 | 95.05 |

一般渣中Fe3O4含量越高，渣含铜量也越高。熔渣中Fe/SiO2比值越大、Fe3O4含量越高，熔渣的密度与黏度越大，合金液滴与熔渣的沉降分离时间越长。因此，试验中需适量减小Fe/SiO2的比值，但也不能太小，否则熔渣熔点过高，需要更高熔炼温度，本文选用炉渣Fe/SiO2=0.98较合适。

2.5 综合条件试验

固定条件：800 ℃焙烧的焙砂200 g、SiO2 70 g、无烟煤粉16 g、还原熔炼温度1 450 ℃、保温时间60 min。结果见表3。从表3可看出，铜回收率与金回收率均比较稳定，渣计铜平均回收率95.70%，渣计金平均回收率99.62%。渣中铜、金含量均已降到较低，含铜0.37%，含金0.18 g/t，渣中含砷0.002%，含硫0.63%。合金含铜46.11%、铁33.88%、硫11.57%、砷5.54%。合金中铜品位较低，主要原因是还原剂用量偏大，部分铁还原进入合金，同时合金硫含量也较高，最终导致合金铜含量下降。

表3 综合试验结果

Table 3 Results of comprehensive test

| 序号 | 合金/g | 合金成分/% | 熔炼渣/g | 还原熔炼渣成分/% | 渣计回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Fe | SiO2 | As | S | Au* |  | Cu | Fe | SiO2 | As | S | Au* | Fe | Cu | Au |
| ZH-1 | 34.80 | 46.78 | 34.21 | 1.13 | 5.88 | 11.36 | 297.80 | 207.40 | 0.37 | 37.25 | 36.68 | 0.002 | 0.68 | 0.10 | 15.10 | 95.70 | 99.79 |
| ZH-2 | 36.20 | 45.14 | 34.92 | 1.29 | 5.28 | 12.11 | 265.57 | 206.90 | 0.31 | 35.77 | 37.88 | 0.003 | 0.57 | 0.20 | 18.67 | 96.40 | 99.60 |
| ZH-3 | 35.40 | 46.4 | 34.5 | 1.32 | 5.46 | 11.24 | 276.70 | 207.10 | 0.43 | 35.56 | 37.34 | 0.003 | 0.63 | 0.25 | 19.07 | 95.01 | 99.48 |
| 平均 | 35.47 | 46.11 | 34.54 | 1.25 | 5.54 | 11.57 | 280.02 | 207.13 | 0.37 | 36.19 | 37.30 | 0.002 | 0.63 | 0.18 | 17.62 | 95.70 | 99.62 |

注：*g/t

2.6 还原熔炼中硫、砷的走向

还原熔炼过程中硫、砷的走向见表4。从表4可看出，还原熔炼过程中，72.53%硫与83.20%砷进入合金；22.94%硫与0.21%砷保留在熔炼渣中，进入烟气的硫、砷分别占其总量的4.53%、16.59%。

表4 还原熔炼过程中硫、砷的走向

Table 4 Trend of sulfur and arsenic during reduction smelting process

| 编号 | 焙砂/g | 合金 | 熔炼渣 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S | As | S/g | S分配 比/% | As/g | As分配 比/% | S/g | S分配 比/% | As/mg | As分配 比/% |
| ZH-1 | 5.66 | 2.36 | 3.95 | 69.85 | 2.05 | 86.71 | 1.41 | 24.92 | 3.9 | 0.17 |
| ZH-2 | 5.66 | 2.36 | 4.38 | 77.45 | 1.91 | 80.99 | 1.18 | 20.84 | 6.0 | 0.25 |
| ZH-3 | 5.66 | 2.36 | 3.98 | 70.30 | 1.93 | 81.90 | 1.30 | 23.05 | 5.2 | 0.22 |
| 平均 | 5.66 | 2.36 | 4.11 | 72.53 | 1.96 | 83.20 | 1.30 | 22.94 | 5.0 | 0.21 |

焙砂中残余Cu2S不发生任何变化进入合金中，部分氧化铜与残留硫化物在还原气氛下发生硫化反应[7]（式1），反应式（1）的平衡常数K值很大（在1 250 ℃时，lg K=9.86），体系中只要有FeS存在，Cu2O就将变成Cu2S，进而与FeS形成冰铜，最终沉降进入炉底合金相中，因此，焙砂中大部分硫进入合金。

Cu2O + FeS = Cu2S + FeO          (1)

焙砂中残留砷主要以砷酸盐形式存在，在还原熔炼过程中，一部分变成As2O3挥发进入烟气，一部分被还原为单质砷，单质砷与铜、铁形成砷化物，如Fe2As、FeAs、Cu3As2、Cu3As等[2]，进入合金。

焙砂中硫，砷大部分进入合金，导致合金铜含量下降。

2.7 深度脱硫还原熔炼试验

从2.5与2.6节可看出，砷、硫对合金铜含量影响较大，取8 00 ℃的焙砂在1 200 ℃下再焙烧2 h，得到含硫0.075%、砷0.96%的深度焙烧的焙砂，将此焙砂进行还原熔炼试验。

固定条件：深度焙烧的焙砂100 g、SiO2 35 g、还原熔炼温度1 350 ℃、保温时间60 min。结果如表5所示。可以看出，当焙砂中硫含量降低时，合金中铜品位明显提高，当无烟煤添加量5%时，合金含铜82.60%、砷11.33%、铁0.46%，铜、金、银回收率分别为81.98%、97.10%、93.74%。说明无烟煤添加量5%时，可避免铁过分还原，可得到含铜比较高的合金。

表5 低硫焙砂还原熔炼结果

Table 5 Results of low sulfur calcine reduction smelting

| 无烟煤 添加量/% | 合金/% | 还原熔炼渣/% | 渣计回收率% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe | As | Cu | Fe | Au* | Ag* | Cu | Fe | Au | Ag |
| 5 | 82.60 | 0.46 | 11.33 | 1.37 | 36.47 | 1.29 | 15.9 | 81.98 | 2.55 | 97.10 | 93.74 |
| 6 | 60.89 | 29.90 | 7.70 | 0.71 | 37.28 | 1.52 | 11.5 | 91.22 | 6.31 | 96.78 | 95.74 |
| 8 | 50.09 | 36.26 | 5.75 | 0.40 | 36.69 | 1.25 | 10.2 | 95.22 | 10.96 | 97.48 | 96.40 |

注：*g/t

3 结论

1)高铜砷金精矿在氧化焙烧过程中，脱砷率、脱硫率均较高，当焙烧温度达到800 ℃时，脱砷率91.41%，脱硫率93.45%。

2)800 ℃焙烧的焙砂在SiO2添加量35%、无烟煤添加量8%、1 450 ℃还原熔炼60 min时，渣计铜回收率95.70%，渣计金回收率99.62%。渣中含铜0.37%、含金0.18 g/t，合金含铜46.11%，含铁33.88%，铁被过分还原进入合金中。

3)还原熔炼过程中，硫、砷主要分布在合金，合金中含硫11.57%、砷5.54%，分别占其总量的72.53%与83.20%；炉渣中含硫0.63%、砷0.002%，分别占其总量的22.94%与0.21%；其余硫、砷进入烟气。

4)降低焙砂硫含量可明显提高合金铜含量，当焙砂中含硫0.075%、砷0.96%，无烟煤添加量5%时，还原熔炼得到的合金含铜82.6%、砷11.33%、铁0.46%，铜、金、银回收率分别为81.98%、97.10%、93.74%。

参考文献

[1] 卢宜源，宾万达.  贵金属冶金学[M].  长沙：中南大学出版社，2004：184-186.

[2] 《铅锌冶金学》编委会.  铅锌冶金学[M].  北京：科学出版社，2003：151-163.

[3] 徐亚飞，李永刚，吕希唐.  硫化铜精矿氧化焙砂还原熔炼研究[J].  矿冶工程，2015，35（5）：110-112.

[4] 谢添，廖春发，吴免利，等.  刚果( 金) 绿纱矿浮选铜钴精矿还原熔炼工艺研究[J].  中国有色冶金，2014，43(2)：79-82.

[5] 边瑞民，申殿邦，刘俊江.  铜氧化矿的鼓风炉还原熔炼[J].  资源再生，2011(1)：52-56.

[6] 陈永强，王成彦，王忠.  高硅铜钴矿电炉还原熔炼渣型研究[J].  有色金属(冶炼部分)，2003(4)：23-25.

[7] 黄贤盛，王国军.  金峰铜业有限公司双侧吹熔池熔炼的生产实践[J].  中国有色冶金，2008，37(6)：31-33.

# Text boxes

doi：10.3969/j.issn.1007-7545.2018.11.005