用N902萃取废印刷线路板浸出液中的铜

康立武1，王青云1，邹燕飞2

(1.湖北工程职业学院，湖北黄石 435000；2.方大特钢科技股份有限公司，南昌 330012)

摘要：以N902为萃取剂，从废弃印刷线路板氨性浸出液中萃取回收铜，研究萃取剂浓度、相比(O/A)、萃原液初始pH和时间对铜萃取率的影响。结果表明，室温下N902萃取铜最优条件为：萃取剂浓度15%、O/A=1︰2、料液初始pH=10、萃取时间2.5 min。在此条件下Cu2+萃取率达98.62%，用2 mol/L硫酸溶液对负载有机相进行一级反萃4 min，Cu2+反萃率达89.91%，其溶液可满足电积提铜的要求。

关键词：N902；萃取；铜；废印刷线路板

中图分类号：TF811		文献标志码：A		文章编号：1007-7545（2015）10-0000-00

Solvent Extraction of Copper from Waste Printed Circuit Boards with N902

KANG Li-wu1, WANG Qing-yun1, ZOU Yan-fei2

(1. Hubei Engineering Institute, Huangshi 435000, Hubei, China;

2. Fangda Special Steel Technology Co. Ltd., Nanchang 330012, China)

Abstract：Copper was extracted with N902 from ammoniacal leaching solution of waste printed circuit boards. The effects of extraction agent concentration, extraction phase ratio (O/A), initial pH value of extraction solution and extraction time on copper extraction rate were investigated. The results show that copper extraction rate is 98.62% under the optimum conditions including extractant concentration of 15%, O/A=1︰2, initial pH of 10, and extraction time of 2.5 min. Stripping rate of copper is 89.91% with 2 mol/L sulfuric acid solution for 4 min. The solution can meet the requirement of copper electrowinning.

Key words：N902；solvent extraction；copper；waste printed circuit boards

印刷线路板(以下简称PCB)中含有大量可回收利用的有价金属，其中金属含量最多的是铜[1-2]，可以作为铜的二次资源[3-8]。回收废弃PCB中金属铜较理想的途径是氨浸一萃取一电积工艺[9-11]，在实际生产过程中，萃取工序是该工艺中的一个重要环节，萃取效果直接影响废弃PCB中铜收率和经济效益。

本试验采用萃取剂N902从废弃PCB的氨性浸出液中萃取铜，考察萃取剂浓度、萃取相比(O/A)、萃原液初始pH和萃取时间对铜萃取效果的影响，旨在为回收废弃印刷线路板中铜提供一种可供选择的方法。

1 试验部分

废弃PCB来源于随意收集的淘汰电脑主板，人工拆卸元器件，破碎球磨成粉烘干过0.21 mm筛。在固液比40（g/L）、硫酸铵浓度2 mol/L、氨水浓度1 mol/L、浸出时间4 h条件下，采用NH3-(NH4)2SO4-H2O体系浸出PCB料粉，制得待萃料液，其主要金属成分分析结果(g/L)：Cu 17.392、Zn 0.203、Fe 1.827、Ag 0.004、Ni 0.026、Al 0.511、Ca 0.095、Sn 1.038。

用磺化煤油将一定体积的N902按所需体积比稀释到所需浓度，即为制备的有机相。

实验室模拟进行二级萃取试验和一级反萃试验。

萃取试验：按照一定比例量取待萃料液(水相)和有机相N902，装入250 mL带塞锥形瓶中，用PHS-25数显pH计测控混合液pH，并将其固定在KS型康氏振荡器中室温下振荡，经预定时间后，转移混合液至梨形分液漏斗中充分静置分层，分液得萃余液(水相)和萃取液(有机相)，参照文献[12]运用滴定分析法测定水相中Cu2+浓度，并用差减法推算出有机相中Cu2+浓度，进而算出铜萃取率。

反萃试验：将一定浓度的硫酸溶液与负载有机相按l︰1的体积比加入到锥形瓶中，将其放置康氏振荡器中振荡规定时间后，移至分液漏斗中静置分层，分液得水相和有机相。分析水相中的Cu2+离子浓度，并计算铜的反萃率。

收稿日期：2015-04-19

基金项目：湖北省高等学校青年教师深入企业行动计划项目(XD2012604)

作者简介：康立武(1982-)，男，湖北黄冈人，硕士研究生，讲师.

2 结果与讨论

2.1 萃取剂N902浓度对铜萃取率的影响

在萃取相比O/A=1/2、振荡时间2.5 min、萃原液pH=10的条件下，考察萃取剂N902体积分数对Cu2+萃取率的影响，结果见图1。

图1 N902浓度对Cu2+萃取率的影响

Fig.1 Effect of N902 concentration on extraction rate of Cu2+

从图1可看出，当N902浓度从5%升高到15%时，Cu2+萃取率从50.45%升高到98.62%；再继续增加N902的浓度，铜萃取率趋于平稳。综合考虑，N902的浓度选择15%是比较适宜的。

2.2 萃取相比对铜萃取率的影响

选用N902浓度15%，萃原液pH=10，振荡时间2.5 min，改变萃取相比，试验结果如图2所示。

图2 萃取相比对Cu2+萃取率的影响

Fig.2 Effect of phase ratio on extraction rate of Cu2+

图2表明，随着萃取相比(O/A)的增大，Cu2+萃取率基本呈上升趋势，综合考虑，选萃取相比O/A=1/2。

2.3  萃原液pH对铜萃取率的影响

试验条件：N902体积浓度15%、振荡时间2.5 min，萃取相比O/A=1/2。考察待萃原液初始pH对Cu2+萃取率的影响，结果见图3。

图3 萃原液pH对Cu2+萃取率的影响

Fig.3 Effect of initial pH value on extraction rate of Cu2+

从图3可见，当待萃料液初始pH从8.5增加到10时，Cu2+萃取率从73.55%增加到98.62%；而待萃料液初始pH=10.5和pH=11时，Cu2+萃取率反而呈下降趋势。其原因[13]是：N902萃取Cu2+时发生下面的反应：

2HR(o)+Cu2+(a) ⇋CuR2(o)+2H+(a)

文献[14]运用等摩尔系列法验证了萃合物为CuR2，会释放出H+，因此调高水相pH有利于萃取反应；当体系中pH过大时，水相NH4+(a)离解反应产生的自由NH3浓度增加，高浓度NH3又与Cu2+反应生成铜氨配合物Cu(NH3)42+，使得Cu2+萃取率降低。

在本试验萃取体系中，当水相pH＜10时，N902萃取Cu2+的反应占主导优势，Cu2+萃取率随pH增大而上升；当水相pH＞10时，NH3与Cu2+生成配合物Cu(NH3)42+的反应占主导优势，Cu2+萃取率pH增大反而下降。因此，较适宜的萃原液初始pH为10。

2.4  萃取时间对铜萃取率的影响

固定条件：相比O/A=1/2、N902浓度15%、萃原液pH=10。不同混合振荡时间下的Cu2+萃取率如图4所示。

图4 振荡时间对Cu2+萃取率的影响

Fig.4 Effect of stripping agitating time on extraction rate of Cu2+

由图4可知，N902萃取Cu2+-NH3-SO42--H2O氨性溶液中铜的速度非常快。随着振荡时间增加，Cu2+萃取率先快速增加，当振荡时间达到2.5 min后基本保持不变。在反应初期萃取振荡时间越长，萃取剂N902与水相氨性溶液接触时间越长，两相反应越充分，分离效果越好。而当振荡时间达到2.5 min后萃取基本达到平衡，因此，萃取振荡时间选2.5 min较适宜。

2.5 最佳条件下铜负载有机相的反萃试验

为了探明萃取剂N902回收废弃PCB中铜的最终收率，安排了最佳萃取条件下铜负载有机相的反萃试验。选相比O/A=1/1，反萃振荡不同时间，考察硫酸浓度对Cu2+反萃率的影响，结果见图5。

图5 硫酸浓度对Cu2+反萃率的影响

Fig.5 Effect of vitriol concentration on stripping rate of Cu2+

如图5所示，采用1.5 mol/L H2SO4反萃时，反萃速度较慢，反萃率也不高。采用2 mol/L和2.5 mol/L H2SO4反萃时，反萃率比1.5 mol/L H2SO4要高，反萃速度也快。当用2 mol/L H2SO4反萃4 min时，Cu2+萃取率达到89.91%，再继续延长反萃时间，Cu2+反萃率基本保持不变。说明混合振荡4 min后，此时反萃有机相与水相中Cu2+接近平衡，反萃效果较好，产出溶液能够满足电积提铜的实际生产要求。

3 结论

在N902体积分数为15%、萃取相比O/A=1/2、料液初始pH=10、萃取时间为2.5 min的萃取条件下，以及硫酸浓度为2 mol/L、相比O/A=1/1、反萃时间4 min的反萃条件下，模拟进行了二级萃取试验和一级反萃试验，Cu2+萃取率可达到98.62%，Cu2+反萃率可达89.91%，其反萃溶液能够满足电积提铜的工艺要求。

参考文献

[1] 尧应强，徐晓萍，刘勇，等.  废弃印刷线路板综合回收技术评述[J].  材料研究与应用，2011，5(1)：17-20.

[2] 盛广能.  废弃电脑印刷线路板中铜回收的实验研究[D].  山东青岛：青岛科技大学，2008.

[3] ZHOU Yi-Hui，QIU Ke-Qiang.  A new technology for recycling materials from waste printed circuit boards[J]. Journal of Hazardous Materials，2010，175(1/2/3)：823-828.

[4] 王继峰，李静，杨建广.  一种从废旧电路板中回收铜的新工艺[J].  湿法冶金，2012，31(2)：106-109.

[5] 张有新，李静，潘发芳.  空气氧化—氨浸出废旧电路板中的铜[J].  有色金属（冶炼部分），2013(1)：17-20.

[6] 徐建林,史光大,钟庆文,等.  从铜氨溶液中萃取分离铜的试验研究[J].  矿产综合利用，2008(5)：7-9.

[7] Kavitha T，Eswaraiah C，Vidyasagar S.  Classification of metals and plastics from printed circuit boards(PCB) using air classifier[J].  Chemical Engineering and Processing，2008，47(4)：565-576.

[8] HUANG Kui，GUO Jie，XU Zhen-Ming.  Recycling of waste printed circuit boards: A review of current technologies and treatment status in China[J].  Journal of Hazardous Materials，2009，164(2/3)：399-408.

[9] 陈淑萍，赖绣华，郭其章.  M5640和Tn从酸浸液中萃取铜试验研究[J].  矿冶工程，2007，27(1)：61-63.

[10] 陈晓东，唐维学，麦丽碧.  N910从氨性溶液中萃取铜的研究[J].  材料研究与应用，2007，1(2)：143-146.

[11] 向延鸿，尹周澜，冉盈.  高位阻伊二酮和LIX 84混合萃取剂从氨性溶液中萃取铜[J].  中国有色金属学报，2011，21(5)：1171-1177.

[12] 贾宝琼.  溶剂萃取法回收印刷电路板蚀刻废液中铜和废板料合金的研究[D].  广州：华南理工大学，2000.

[13] 乐善堂，李平，唐小勇，等.  N902从氨/氯化铵溶液中萃取铜的研究[J].  华南师范大学学报：自然科学版，2006，38(4)：78-81.

[14] 王正达，马鲁铭，朱萍.  新铜萃取剂萃取盐酸介质中铜的实验研究[J].  稀有金属，2005，29(6)：944-947.

# Text boxes

doi：10.3969/j.issn.1007-7545.2015.10.008