扩散渗析法应用于石煤提钒酸浸液预处理研究

王魁1,2，张一敏1,2,3，黄晶1,2,3，刘涛1,2,3，汪劲鹏1,2

(1.武汉科技大学 资源与环境工程学院，武汉 430081；

2.湖北省页岩钒资源高效清洁利用工程技术研究中心，武汉 430081；

3.钒资源高效利用湖北省协同创新中心，武汉 430081)

摘要：采用扩散渗析法对石煤提钒酸浸液进行预处理，考察料液(酸浸液)流速、水料(水/酸浸液)流速比对处理后液pH、硫酸回收率、水反渗率、离子截留率的影响。研究表明，在料液流速12 mL/min、水料流速比1.0~1.1的最佳条件下，预处理后的酸浸液pH由0.04提高到1.0，硫酸回收率为71.12%，水反渗率为14.95%，钒截留率为95.50%。主要杂质离子铝、铁、镁、钾、氟、磷、硫的截留率分别为99.04%、97.37%、98.01%、85.12%、98.33%、91.16%、69.96%。扩散渗析预处理实现了酸浸液pH的提升，同时回收酸可以重新利用。

关键词：扩散渗析；石煤；酸浸液；预处理

中图分类号：TF841.3		文献标志码：A		文章编号：1007-7545（2017）04-0000-00

Application of Diffusion Dialysis Method to Pretreat Stone Coal Acid Leaching Solution

WANG Kui1,2, ZHANG Yi-min1,2,3, HUANG Jing1,2,3, LIU Tao1,2,3, WANG Jing-peng1,2

(1. College of Resources and Environmental Engineering, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China;

2. Hubei Provincial Engineering Technology Research Center of High Efficient Cleaning Utilization for Shale Vanadium Resource, Wuhan 430081, China;

3. Hubei Provincial Collaborative Innovation Center for High Efficient Utilization of Vanadium Resources, Wuhan 430081, China)

Abstract：Diffusion dialysis method was applied to pretreat stone coal acid leaching solution. Effects of feed flow rate, flow rate ratio (water/feed) on pH value of dialysate, sulfuric acid recovery, water reverse osmosis rate, and ions rejection were investigated. The results show that the optimum operation conditions include feed flow rate of 12 mL/min and flow rate ratio of water to feed of 1.0~1.1. Under the optimum operation conditions, pH value of acid leaching solution pretreated by diffusion dialysis rises to 1.0 from 0.04, sulfuric acid recovery is 71.12%, water reverse osmosis rate is 14.95%, and vanadium rejection is 95.50%. Rejection of impurity ions, such as Al, Fe, Mg, K, F, P, S is 99.04%, 97.37%, 98.01%, 85.12%, 98.33%, 91.16%, and 69.96% respectively. pH value of acid leaching solution is improved by pretreatment of diffusion dialysis. Recovered acid can be reused.

Key words：diffusion dialysis; stone coal; acid leaching solution; pretreatment

石煤是我国重要的含钒资源[1-2]，浸出是石煤提钒工艺中的关键步骤[3-4]。浸出获得的酸浸液中残留有大量硫酸[5]，pH一般小于0.5。目前从酸浸液中分离富集钒主要采用溶剂萃取法[6-7]，萃取钒的最佳pH一般在2.0~2.5[8-9]。因此，萃取前须对酸浸液进行预处理，以降低酸浸液酸度。传统的处理方法是添加石灰或氨水等进行中和，这一方面会消耗大量药剂，产生大量的中和渣和氨氮废水，需另行处理，提升成本；另一方面渣的吸附夹带会造成钒损失，且酸浸液中残留的硫酸未得到有效利用[10-13]。

扩散渗析是一种新型的膜分离技术，利用阴离子交换膜的选择透过性实现酸与盐的分离，同时有效地回收酸[14]，在湿法冶金过程酸性废液的处理中应用广泛[15-16]。魏昶等[17-18]采用扩散渗析法回收石煤氧压浸出液中的硫酸，经处理后，浸出液酸度降低，酸回收率达85%以上，pH升至1.0左右。冀成庆等[19]研究了扩散渗析法回收黏土钒矿酸浸液中高浓度的硫酸和氟离子，酸回收率达86.3%，氟离子回收率89.2%，硫酸和氟离子利用率大幅度提高，浸出液pH可升至1.2左右，后期萃前净化除杂的成本降低。李望等[20]研究了扩散渗析法从酸性钒浸出液中回收硫酸，硫酸回收率达84%。以上研究均以酸的回收为主要目标，而不是将扩散渗析法作为一种调节酸浸液pH的预处理工艺来研究，对预处理过程中酸浸液pH提升的影响因素以及对后续工艺的影响也未进行深入探讨。针对这些问题，本文采用扩散渗析法对石煤提钒酸浸液进行预处理，考察酸浸液pH提升效果，探究预处理过程中影响酸浸液pH提升的因素以及对后续工艺的影响，同时实现硫酸的回收利用。

收稿日期：2016-12-24

基金项目：国家自然科学基金资助项目(51404174)

作者简介：王魁(1990-)，男，湖北襄阳人，硕士研究生；通信作者：张一敏（1954-），男，河南许昌人，教授，博导.

1 试验部分

试验所用矿样为湖北通山石煤沸腾炉脱碳样，破碎、细磨至-74 µm占75%(粉料)，粉料按液固质量比1.5（mL/g）加入体积浓度20%硫酸和质量比5%加入氟化钙做助浸剂，在98 ℃搅拌浸出6 h，固液分离得到酸浸液。本试验以此酸浸液作为料液。酸浸液中H+浓度为1.75 mol/L，pH=0.04。酸浸液主要化学成分（g/L）：V 2.102、Al 17.560、Fe 5.828、Mg 4.503、K 6.779、F 11.245、P 1.463、S 61.670。可知，酸浸液是一种复杂的酸和多金属盐混合溶液体系。

采用HKY-001型扩散渗析器，共组装DF120(III)型阴离子交换膜19张，单膜面积20 cm×40 cm；BT-100J型兰格蠕动泵；pH-3C型数显pH计。试验装置如图1所示。

图1 扩散渗析试验装置示意图

Fig.1 Schematic of experimental set-up for diffusion dialysis

首先将料液用0.45 μm的滤膜进行深度过滤预处理，将料液和水分别注入到料液槽和水槽，料液温度不超过40 ℃。分别量取0.7 L料液和0.7 L水从料液进口和回收酸出口同时注入设备，排出设备内的气泡，静置2 h。调节料液出口端和回收酸出口端使之保持在同一高度。料液和水分别通过蠕动泵输入扩散渗析器，处理后液和回收酸分别接入处理后液槽和回收酸槽。设备运行3 h后，每30 min测量两出口的处理后液与回收酸的流速及H+的浓度，直到平衡，留样。以甲基橙作指示剂，用0.1 mol/L碳酸钠溶液滴定H+浓度；氟浓度采用氟离子选择电极法测定（GB/T 7484-1987）；其他元素测定均采用ICP-AES法。根据以下公式计算硫酸回收率、水反渗率、离子截留率。

硫酸回收率                    (1)

水反渗率                                (2)

离子截留率                     (3)

式中：和分别为回收酸和处理后液的流速（mL/min）；为料液流速（mL/min）；和分别为回收酸和处理后液中H+的浓度（mol/L）；和分别表示回收酸和处理后液中I离子的浓度（mol/L）。

2 结果与讨论

2.1 料液流速对扩散渗析预处理的影响

料液和水的流速是影响扩散渗析效果的主要参数。在25 ℃条件下，固定水料流速比为1︰1，考察料液流速对扩散渗析预处理的影响。

2.1.1 料液流速对处理后液pH的影响

由图2可知，处理后液pH随着料液流速的增加而升高，并在8 mL/min时达到最大值，此时处理后液pH为0.99；流速继续增加，处理后液pH逐渐降低，18 mL/min时，处理后液pH为0.77。处理后液中H+浓度先降低后增加，在8 mL/min时，最小值为0.37 mol/L。扩散渗析法预处理能够显著地提升酸浸液pH。

图2 料液流速对处理后液pH和H+浓度的影响

Fig.2 Effect of flow rate on pH value and H+ concentration of dialysate

为了探究酸浸液经扩散渗析预处理后pH提升的原因，试验考察了料液流速对硫酸回收率和水反渗率的影响，结果见图3。

图3 料液流速对硫酸回收率和水反渗率的影响

Fig.3 Effect of flow rate on sulfuric acid recovery and water reverse osmosis rate

由图3a可知，硫酸回收率随流速的增加而迅速升高，流速为8 mL/min 时达到最大值，此时硫酸回收率为73.50%；流速继续增加，硫酸回收率下降，流速为18 mL/min时，硫酸回收率为67.35%。回收酸中H+浓度则由2.0 mol/L降到1.235 mol/L。定义停留时间t=V/Q(V为渗析室体积，Q为料液流速)[21]。流速增加，膜表面的边界层厚度减小，传质阻力下降，有利于溶质的扩散；但流速增加过大，料液在渗析室停留时间缩短，在膜面积一定的情况下，部分H+离子来不及穿透过膜就流出，传质交换不完全。

由图3b可知，料液流速从4 mL/min增加到18 mL/min的过程中，水反渗率从38.75%降到10.15%，最后达到平衡，稳定在10%左右，处理后液与原料液中钒浓度比YC从68.20%升高到93.49%。水反渗透是由料液侧的离子浓度过高使渗透压增加导致的。水反渗导致处理后液体积明显增大，钒浓度显著降低，使后续钒的分离富集的作业效率降低。低流速条件下，料液在渗析室停留时间长，大量水从水侧反渗透过膜到料液侧，料液被稀释，回收酸被浓缩。膜两侧H+浓度差减小，而扩散渗析的主要推动力来自于膜两侧的溶液中离子浓度差，所以H+扩散动力减小，硫酸回收率下降(如图3a所示)。虽然此时处理后液pH较高(如图2所示)，但这主要是水反渗造成的料液中H+浓度被稀释的结果。增加流速，虽然可以减小水反渗，但流速过高，硫酸回收率下降，处理后液pH提升的幅度小。

此外，料液流速也反映了设备单位时间处理量。因此，必须合理地选择料液流速，在保持较高的硫酸回收率的同时控制水反渗率，有效地提升酸浸液pH。综合以上因素，料液的流速控制在12 mL/min。

2.1.2 料液流速对离子截留率的影响

试验进一步探究了预处理过程中钒及杂质离子的截留情况。由图4结果可知，随着料液流速的增加，各种离子截留率均有所上升。其中，钒的截留率从92.62%增加到96.39%。铝，铁，镁的截留率较高，均大于96%，钾和磷截留率增加幅度较大，氟的截留率大于98%，硫的截留率最小。流速增大，料液在渗析室停留时间缩短，传质交换不完全，离子截留效果得到增强。阴离子交换膜带正电荷，料液中高价态的VO2+、Al3+、Fe3+、Fe2+、Mg2+受到膜的排斥力较单价的K+更大，同时VO2+、Al3+、Fe3+、Fe2+、Mg2+跟溶液中其他阴离子配合产生的配离子以及水合离子的半径大于K+水合离子半径[22-23]，相同条件下，K+受到的膜阻力小，更容易透过膜进入扩散室。氟在膜两侧浓度差较大且膜对其有静电吸引，理论上有利于其扩散。但试验结果中氟截留率较高，可能是由于氟易于与酸浸液中大量存在的Al3+、Fe3+等金属离子形成配离子[24-25]，导致其受到的膜阻力较大。根据扩散渗析中电中性原理，大量氟无法透过膜进入水侧，不利于H+的回收。

图4 料液流速对离子截留率的影响

Fig.4 Effect of flow rate on ions rejection

2.2 水料流速比对扩散渗析预处理的影响

固定料液流速为12 mL/min，在25 ℃条件下，考察水料流速比对扩散渗析预处理的影响。

2.2.1 水料流速比对处理后液pH的影响

从图5可知，当水料流速比从0.8增加到1.4的过程中，处理后液pH逐渐上升，从0.79升高到1.17；而处理后液中H+浓度逐渐降低，从0.62 mol/L降低到0.315 mol/L。流速比的增加促进了处理后液pH的提升。

图5 水料流速比对处理后液pH和H+浓度的影响

Fig.5 Effect of flow rate ratio on pH value and H+ concentration of dialysate

水料流速比对硫酸回收率和水反渗率的影响见图6，流速比从0.8增加到1.4，硫酸回收率从60.63%升高到80.64%，而回收酸中H+浓度则迅速从1.70 mol/L降低至1.17mol/L。水反渗率变化较小，约为14%。回收酸与料液体积比YV却接近呈直线规律增加，流速比增加，回收酸的体积明显增大。结合图5可知，水反渗率基本不变的情况下，酸浸液pH的升高主要是硫酸回收率升高导致的。流速比增加，使得扩散室中的H+浓度降低，膜两侧H+浓度差增大，扩散动力增大，料液中更多的H+透过膜进入到回收酸中。在实际应用中，希望酸浸液pH提高的同时回收酸具有较高的浓度，过高的流速比虽然可以较大幅地提高酸浸液pH，但因回收酸中H+浓度低而不可取。此外，回收酸要返回石煤矿石浸出工艺流程重新利用，必须维持工艺流程中水的体积平衡，即维持回收酸的体积小于酸浸液的体积。否则，返回浸出工艺流程后，仍有大量多余的回收酸无法被消耗掉，仍需中和处理后排放，增加成本。过高的流速比使回收酸体积增大，也不可取。因此，流速比控制在1.0~1.1。

图6 水料流速比对硫酸回收率和水反渗率的影响

Fig.6 Effect of flow rate ratio on sulfuric acid recovery and water reverse osmosis rate

2.2.2 水料流速比对离子截留率的影响

由图7可知，水料流速比增加，各种离子的截留率均有所下降，其中硫截留率下降幅度较大。流速比增大，膜两侧溶液中离子浓度差增大，扩散动力增大，促进了离子的泄漏。结合图4可知，在本文所选择流速、流速比范围内，除钾离子和硫外，其他离子截留率均较高。钒的截留率大于93%，杂质铝、铁、镁的截留率大于96%。氟的截留率大于98%。磷的截留率大于86%。磷在酸浸液中存在形式复杂[26]，且在阴离子交换膜中的扩散速度小于硫[27]，可能是其截留率高于硫的原因。流速比增加，更多的SO42-透过膜到回收酸侧会促进H+的渗透，而磷的较高的截留率不利于H+的回收。

图7 水料流速比对离子截留率的影响

Fig.7 Effect of flow rate ratio on ions rejection

在实际应用中，回收酸要返回浸出工艺流程重新利用，就整个工艺流程而言钒没有损失，且本试验中，钒的截留率大于93%，满足工艺要求。最佳条件下预处理后酸浸液的主要化学成分（g/L）：V 1.832、Al 15.810、Fe 5.203、Mg 4.017、K 5.688、F 9.520、P 1.198、S 37.920。处理后的酸浸液中H+浓度为0.48 mol/L，pH由0.04升至1.0，仍有少量硫酸残留，需要加入少量药剂中和。酸浸液经预处理调pH后，溶液中钒浓度有所降低，杂质离子仍然存在，且浓度较高，需要进一步的净化富集。

3 结论

1)料液流速、水料流速比对扩散渗析法预处理石煤提钒酸浸液过程有较大影响。本试验最佳条件为料液流速12 mL/min，水料流速比1.0~1.1。预处理后的酸浸液pH由0.04提高到1.0，硫酸的回收率为71.12%，水反渗率为14.95%，钒的截留率为95.50%。主要杂质离子铝、铁、镁、钾、氟、磷、硫的截留率分别为99.04%、 97.37%、 98.01%、85.12%、98.33%、91.16% 、69.96%。

2)扩散渗析法预处理过程中，酸浸液pH升高的主要原因是H+的回收，水反渗客观上促进了pH的升高。

3)水反渗导致处理后液体积增大，钒浓度降低，不利于后续钒分离富集。氟和磷截留率均较高，不利于酸浸液pH的提升。

参考文献

[1] 张一敏，包申旭，刘涛，等.  我国石煤提钒研究现状及发展[J].  有色金属(冶炼部分)，2015(2)：24-30.

[2] 刘涛，胡鹏程，张一敏，等.  含钒石煤微波焙烧提钒试验研究[J].  有色金属(冶炼部分)，2015(1)：46-49.

[3] 杨晓，张一敏，黄晶，等.  助浸剂CX 对石煤酸浸提钒效果的影响[J].  金属矿山，2012(3)：86-89.

[4] 李道，刘涛，张一敏，等.  石煤酸浸提钒过程中V、Al、Fe的浸出行为研究[J].  有色金属(冶炼部分)，2016(6)：50-53.

[5] 杨晓，张一敏.  从石煤提钒酸浸液中萃取分离硫酸[J].  有色金属(冶炼部分)，2016(11)：28-31.

[6] 张一敏，包申旭.  含钒浸出液净化富集技术现状及前景[J].  金属矿山，2016(7)：64-70.

[7] 王一，张一敏，黄晶，等.  石煤酸浸提钒浸出液萃取试验研究[J].  金属矿山，2013(3)：100-103.

[8] 李望，张一敏，刘涛，等.  杂质离子对萃取法从石煤酸浸液中分离纯化钒的影响[J].  有色金属(冶炼部分)，2013(5)：27-30.

[9] 刘大学，厉彦江，常耀超，等.  石煤钒矿直接硫酸浸出工艺扩大试验[J].  矿冶，2013，22(4)：60-66.

[10] 魏昶，李兴彬，邓志敢，等.  P204从石煤浸出液中萃取钒及萃余废水处理研究[J].  稀有金属，2010，34(3)：400-405.

[11] 刘旭娃，吴海鹰，戴子林，等.  硫酸浸出钒矿的萃原液预处理对萃取的影响研究[J].  矿冶工程，2006，26(5)：65-67.

[12] 李兴彬，魏昶，田释龙，等.  扩散渗析膜法从石煤提钒浸出液中回收硫酸[C]//2008年全国冶金物理化学学术会议专辑(下册).  2008：541-544.

[13] YANG X，ZHANG Y M，BAO S X.  Separation and recovery of sulfuric acid from acidic vanadium leaching solution of stone coal via solvent extraction[J].  Journal of Environmental Chemical Engineering，2016，4(1)：1399-1405.

[14] LUO J Y，WU C M，XU T W，et al.  Diffusion dialysis-concept，principle and applications[J].  Journal of Membrane Science，2011，366：1-16.

[15] 侯晓川，肖连生，高从堦，等.  扩散渗析技术在湿法冶金工业上的应用现状及展望[J].  有色金属工程，2011，1(1)：9-13.

[16] 李兴彬，魏昶，邓志敢，等.  扩散渗析法在湿法冶金中的应用[J].  中国有色金属学报，2008，18（1）：88-91.

[17] 魏昶，邓志敢，樊刚，等.  贵州铜仁含钒石煤氧压酸浸萃取提钒研究[J].  矿冶工程，2009，29(4)：54-58.

[18] WEI C，LI X B，DENG Z G，et al.  Recovery of H2SO4 from an acid leach solution by diffusion dialysis[J].  Journal of Hazardous Materials，2010，176：226-230.

[19] 冀成庆，沈明伟，朱昌洛，等.  黑色页岩型黏土钒矿的硫酸直接湿法浸出试验研究[J].  钢铁钒钛，2014，35(1)：11-15.

[20] LI W，ZHANG Y M，HUANG J，et al.  Separation and recovery of sulfuric acid from acidic vanadium leaching solution by diffusion dialysis[J].  Separation and Purification Technology，2012，96：44-49.

[21] 赵宜江，邢卫红，徐南平.  扩散渗析法从钛白废酸中回收硫酸[J].  高校化学工程学报，2002，16(2)：217-221.

[22] 李道.  石煤脱碳样浸出过程离子行为及体系热力学分析[D].  武汉：武汉科技大学，2016.

[23] NIGHTINGALE E R JR.  Phenomenological theory of ion solvation. effective radii of hydrated ions[J].  The Journal of Physical Chemistry，1959，63(9)：1381-1387.

[24] 王非，张一敏，黄晶.  氟化钙参与石煤提钒过程的浸出行为研究[J].  稀有金属，2013，37(4)：628-632.

[25] 杨宏孝，颜秀茹，崔建中，等.  无机化学[M].  4版. 北京：高等教育出版社，2010：236-242.

[26] 周嘉郁，张一敏，包申旭，等.  用电容去离子技术去除含钒酸浸液中的磷[J].  金属矿山，2016(9)：107-111.

[27] LUO J Y，WU C M，WU YH，et al.  Diffusion dialysis process of inorganic acids and their salts: The permeability of different acidic anions[J].  Separation and Purification Technology，2011，78：97-102.

# Text boxes

doi：10.3969/j.issn.1007-7545.2017.04.010